## Slide 1: GAFv3S w/ C39
Lux | Harvesting PV Cells w/ C39 |  |  | GOC PV Cell | 
 | Voc (V) | Isc (A) | I @4V (A) | Voc (V) | Isc (A)
300 | 3.80 | 10n | -3n | 0.32 | 2n
1k | 4.29 | 30n | 17n | 0.46 | 7n
3k | 5.40 | 230n | 180n | 0.59 | 41n
10k | 5.97 | 830n | 748n | 0.67 | 149n
30k | 6.41 | 2.47μ | 2.28μ | 0.72 | 440n

## Slide 3: GAFv3S w/ C39  w/o C39
Lux | Harvesting PV Cells w/ C39 |  |  | Harvesting PV Cells w/o C39 (2.3× w/ C39)
 | Voc (V) | Isc (A) | I @4V (A) | I @4V (A)
300 | 3.80 | 10n | -3n | 
1k | 4.29 | 30n | 17n | 39n
3k | 5.40 | 230n | 180n | 414n
10k | 5.97 | 830n | 748n | 1.72μ
30k | 6.41 | 2.47μ | 2.28μ | 5.24μ

## Slide 4: GAFv1S w/o C39
Sample Name | 300lux |  | 3klux |  | 30klux | 
 | VOC (V) | ISC (A) | VOC (V) | ISC (A) | VOC (V) | ISC (A)
B3 | 4.74 | 64.7n | 5.89 | 664n | 6.90 | 8.03μ
C1 | 4.76 | 68.1n | 5.90 | 704n | 6.90 | 8.21μ
C2 | 4.68 | 66.1n | 5.84 | 695n | 6.83 | 7.66μ
C4 | 4.72 | 64.6n | 5.93 | 730n | 6.90 | 8.58μ
D2 | 4.77 | 59.5n | 5.90 | 661n | 6.87 | 7.34μ
D3 | 4.45 | 60.1n | 5.80 | 644n | 6.85 | 7.61μ
F1 | 4.80 | 67.5n | 5.91 | 693n | 6.87 | 8.35μ